【はじめに】

マイクロプラスチック、フタル酸エステルによる海洋汚染はあるのか？―ある実験結果

（２５字×４２行）×２段組　＝２１００字/１ページ　に設定してあります。

プラスチックの環境汚染がクローズアップされ、EU主導の化学物質制限へと進まんとする昨今、種々の議論が巷に蔓延している。金属や紙、ガラス等は、資源回収とリサイクルシステムが現在しっかりと機能しているのは長年に渡る経験と技術が結晶したものであろう。一方、プラスチックスは、その歴史は100年にも満たない。もっと言えば、第二次世界大戦後にプラスチックスは本格的な消費者製品になり、利便性に任せて大量消費大量廃棄されてきた。今ここに至って、プラスチックスの使い方をまじめに考える時が来たのではないであろうか？

そもそもプラスチックスは、環境やヒトにやさしいはずであると考えれてきた。ところが、例えば自然環境下で太陽光等によりPOは一部分解する。分解はバルクをマイクロプラスチックにする。また、多くのプラスチックスはその機能や性能を引き出すために、種々の化学物質、添加剤を含んでいる。粒子化したマイクロプラスチックはそれらの添加剤を含んだまま、環境中を移動する。添加剤の中には、一部、有害なものもあり、マイクロプラスチックはそれら有害な化学物質のキャリアーとなり、環境汚染に貢献する。これはＥＵの言い分である。

添加剤である可塑剤に目を転じると、軟質ＰＶＣは環境中でＰＯのように分解するのであろうか？そして、環境中に捨てられるのであろうか？この前提をＹＥＳとして、以下のお話を展開しよう。

フタル酸エステルの中でも可塑剤として比較的多く量産され使用されてきたＤＥＨＰを対象に、マイクロクロプラスチックが海洋汚染に貢献するのか否かを溶解性の視点から議論する。結論は、海水の汚染は河川の汚染よりもその程度は低いということであった。

ＤＥＨＰの水への溶解度は大変低く、水には難溶である。そのようなＤＥＨＰの水への溶解性を、超純水、河川水、海水の3つの溶媒を用いて比較検討した。

【実験】

１．溶媒の調製

超純水の調製：ORGANO製の純水をERGA社製PURLAB Flex-UVを用いて超純水を得た。ｐHは7.7であった。

人工河川水：純水に以下の成分を溶解させて人口河川水とした。ｐHは5.9であった。

表1. 人口河川水の調製―溶解成分と添加量

海水：純水に食塩を溶解させ、3.5wt%の水溶液を得た。ｐHは5.3であった。

2. 溶質（分散質）

上記の分散媒に溶解させる分散質は、シージーエステル社製ＤＥＨＰをそのまま用いた。

3. 分散系の調製

初期の配合を、溶質と溶媒との重量で20mg /200mgとし、これをNIHONSEIKI KAISHA LTD.社製、Ultrasonic Homogenizer US-600ATを用いて、出力600W 、継続時間5 分の条件下で、超音波分散させた。分散後、光等による加水分解を極力避けるために、粒径を観測する時以外は冷暗所に保存した。

4．分散粒径の観測

分散した粒子の粒径を、超音波分散直後、1週間後、2週間後に、HORIBA 社製、The Laser Scattering Particle

Size Distribution Analyzer Partica LA-960V2を用いて観測した。

Partica LA-960V2の光学系の模式図を図1．に示す。光源は波長の異なる2種としている。

図1．Partica LA-960V2の光学系の模式図

分散粒径を算出したMie散乱の式も図2．に示す。散乱光の散乱角と強度から粒径を算出した。

図2．散乱光から粒径を算出する際に用いた

Mie散乱の式

【結果】

右から純水、人口河川水、海水について、超音波分散直後の分散サンプルの外観を図3．に示す。右2つは、幾分青みがかって見えているが、左端の海水だけは白っぽく見えている。前者は粒径が光の波長よりも小さい分散粒子が存在するために、レイリー散乱していると考えられる。

図3．超音波分散直後の各分散サンプルの外観

超純水、人口河川水、海水について、超音波分散直後、分散後1週間後、分散後2週間後の各分散系の外観と、散乱光と余事象の関係にある透過光強度（%）、及び評価結果得られた分散粒子の直径（μm）を図4. の上段、中段、下段に示す。各々のサンプル写真は、分散粒子の直径が左から右に向けて大きくなる順に横配列した。

図4. 散乱光を観測した時点でのサンプルの外観と、

散乱光の評価の結果得られた粒子直径

（各サンプル写真の下の数値（μm））

概観すると、結果は超純水と人工河川水と海水に二分される。前者は分散直後には粒径は約1μmであり、時間の経過とともに次第に粒径は大きくなる。後者は分散直後には粒径は約3.5μmと比較的大きく、時間の経過とともに次第に粒径は大きくなると共に、分散後1週間目には、分散質（DEHP）が試料上面のメニスカスに相分離して浮かんできた。

【考察】

やや強引ではあるが、Young-Laplaceの式が教えるところに依れば、分散粒子径が大きくなればなるほどΔPは極限値として０に近づく。これは分散粒子が安定に存在することができないことを意味し、分散質が分散媒から相分離する傾向を示しているものと考えられる。従って、分散処理直後の粒径から、超純水や人口河川水では、海水の場合に比べると粒径が小さく、分散質と分散媒とが馴染みが良いことが推察される。これらのことから、分散質（DEHP）と分散媒との馴染みやすさ、相溶性は以下の順と推察される。本分散系の光散乱による評価法は、相溶性の定性的比較法として簡便で有用と考えられる。

超純水　＞　人工河川水　＞　海水

【結論】

マイクロㇷプラスチックに包含されているDEHPは、海水にはほとんど溶け込まない、即ち、海洋汚染には至らないものと考えられる。